# Formulasi dan Karakterisasi Fisikokimia Nanopartikel Kitosan Ekstrak Daun Jambu Biji (Psidium guajava L.)

Winda Prasetya Rini 1 *, Yunahara Farida 1, Deni Rahmat 1

Program Magister Ilmu Kefarmasian, Fakultas Farmasi, Universitas Pancasila, DKI Jakarta, Indonesia

*E-mail: winda.adniw@gmail.com

# Abstrak

Ekstrak daun jambu biji (Psidium guajava L.) kaya akan senyawa metabolit sekunder, namun pemanfaatannya sebagai agen terapeutik sering dihadapkan pada masalah kelarutan dan bioavailabilitas yang rendah. Pengembangan teknologi sistem penghantaran obat berskala submikron berupa nanopartikel kitosan menjadi solusi inovatif untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan dan mengkarakterisasi nanopartikel kitosan dari ekstrak daun jambu biji agar memenuhi parameter stabilitas fisikokimia sediaan nanosuspensi. Ekstraksi dilakukan menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 96%. Pembuatan nanopartikel diaplikasikan melalui metode gelasi ionik menggunakan polimer kitosan 1% dan agen penaut silang natrium tripolifosfat (NaTPP). Karakterisasi sistem nanopartikel meliputi stabilitas fisik, ukuran partikel, indeks polidispersitas (PdI), potensial zeta, serta pengamatan morfologi menggunakan Transmission Electron Microscope (TEM). Serbuk hasil freeze drying diformulasikan menjadi nanosuspensi dan dievaluasi mutu fisiknya. Hasil penelitian menunjukkan rendemen ekstrak sebesar 22,36%. Formula nanopartikel terpilih (F4) menghasilkan ukuran rata-rata globul 923,6 nm, nilai PdI 0,606, dan potensial zeta +21,6 mV dengan morfologi partikel yang sferis dan seragam. Evaluasi nanosuspensi selama empat minggu menunjukkan sediaan yang stabil dengan kisaran pH 4,18–4,21, bobot jenis 1,0795 g/mL, dan kemampuan redispersi 100%. Kesimpulannya, ekstrak daun jambu biji berhasil diformulasikan menjadi sistem nanopartikel kitosan dengan karakteristik mutu yang baik dan dapat dikembangkan menjadi sediaan nanosuspensi yang stabil secara fisikokimia.

Kata kunci:  Daun jambu biji; Gelasi ionik; Karakterisasi fisikokimia; Nanopartikel kitosan; Nanosuspensi

# Abstract

Guava (Psidium guajava L.) leaf extract is rich in secondary metabolites; however, its utilization as a therapeutic agent is frequently hindered by poor solubility and low bioavailability. The development of submicron-scale drug delivery systems, specifically chitosan nanoparticles, presents an innovative approach to overcome these limitations. This study aimed to formulate and characterize chitosan nanoparticles loaded with guava leaf extract to fulfill the physicochemical stability parameters of a nanosuspension preparation. The extraction process was conducted using the maceration method with 96% ethanol. The nanoparticles were synthesized via the ionic gelation method using a 1% chitosan polymer and sodium tripolyphosphate (NaTPP) as the cross-linking agent. The characterization of the nanoparticle system included physical stability, particle size, polydispersity index (PdI), zeta potential, and morphological observation using a Transmission Electron Microscope (TEM). The freeze-dried powder was subsequently formulated into a nanosuspension, and its physical quality was evaluated. The results indicated an extract yield of 22.36%. The optimized nanoparticle formula (F4) exhibited an average globule size of 923.6 nm, a PdI of 0.606, and a zeta potential of +21.6 mV, with a spherical and uniform particle morphology. The evaluation of the nanosuspension over four weeks demonstrated a stable preparation with a pH range of 4.18–4.21, a specific gravity of 1.0795 g/mL, and a 100% redispersion capability. In conclusion, the guava leaf extract was successfully formulated into a chitosan nanoparticle delivery system with excellent quality characteristics, demonstrating its potential to be further developed into a physicochemically stable nanosuspension.

Keywords:  Chitosan nanoparticles; Guava leaves; Ionic gelation; Nanosuspension; Physicochemical characterization

PENDAHULUAN

Perkembangan obat dan pengobatan tradisional saat ini mengalami kemajuan pesat, terutama yang berbasis tumbuh-tumbuhan seiring dengan meningkatnya tren back to nature di masyarakat (Septianigrum, 2018). Salah satu tanaman iklim tropis dari keluarga Myrtaceae yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai agen terapeutik adalah jambu biji (Psidium guajava L.) (Jang et al., 2013). Berbagai studi empiris telah membuktikan bahwa daun jambu biji memiliki spektrum khasiat yang luas, termasuk sebagai antibakteri, antioksidan, antidiabetes, hingga antiinflamasi (De Araújo et al., 2014; Díaz-de-Cerio et al., 2017; Simbolon et al., 2021). Potensi farmakologis ini sangat erat kaitannya dengan kandungan metabolit sekundernya, seperti steroid, triterpenoid, saponin, tanin, dan khususnya senyawa polifenol serta flavonoid (Bera et al., 2013; Sen & Batra, 2015).

Meskipun memiliki efektivitas farmakologis yang menjanjikan, pemanfaatan ekstrak bahan alam sering kali dihadapkan pada masalah sifat fundamental biofarmasetikanya. Senyawa-senyawa bioaktif dalam ekstrak tanaman, termasuk polifenol dan flavonoid dari daun jambu biji, umumnya memiliki kelarutan yang sangat rendah di dalam air dan mudah mengalami degradasi akibat pengaruh lingkungan seperti oksidasi dan hidrolisis. Hal ini pada akhirnya menyebabkan profil absorpsi yang buruk dan bioavailabilitas yang rendah ketika diaplikasikan dalam sistem biologis.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut dan mengoptimalkan efek terapeutik dari ekstrak daun jambu biji, pengembangan teknologi sistem penghantaran obat berskala submikron (<1 µm) atau nanopartikel menjadi salah satu solusi inovatif (Gelperina et al., 2005). Penggunaan teknologi nanocarrier memiliki berbagai keuntungan, di antaranya mampu meningkatkan kelarutan, memperbaiki bioavailabilitas yang buruk, memodifikasi rute penghantaran target yang spesifik, serta melindungi zat aktif dari degradasi lingkungan dan enzimatis (Abdassah, 2017).

Salah satu jenis polimer pembawa nanopartikel yang sangat potensial dan aman digunakan sebagai penghantar obat adalah kitosan. Kitosan merupakan polimer alami dari turunan karbohidrat yang dihasilkan melalui proses deasetilasi parsial kitin. Penggunaan kitosan sangat diminati karena memiliki biokompatibilitas yang baik, toksisitas yang rendah, serta mampu membentuk interaksi elektrostatik yang kuat antara gugus amin positif dari kitosan dengan muatan negatif dari agen polianionik (Winarti & Suarmin, 2011). Interaksi ini memungkinkan pembentukan sistem nanopartikel yang stabil melalui metode gelasi ionik, sebuah metode yang relatif sederhana, bebas dari pelarut organik beracun, dan mampu melindungi senyawa bioaktif di dalamnya.

Berdasarkan tinjauan literatur, penelitian mengenai formulasi ekstrak daun jambu biji (Psidium guajava L.) ke dalam sistem penghantaran nanopartikel kitosan masih sangat terbatas, khususnya terkait evaluasi mutu dan stabilitas sediaan dalam bentuk nanosuspensi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan ekstrak daun jambu biji ke dalam sistem nanopartikel kitosan menggunakan metode gelasi ionik, serta melakukan karakterisasi fisikokimia yang komprehensif. Parameter yang dievaluasi mencakup ukuran partikel, indeks polidispersitas, potensial zeta, morfologi partikel, serta stabilitas fisik sediaan nanosuspensi untuk memastikan sistem penghantaran ini memenuhi persyaratan mutu formulasi yang optimal.

# METODE

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium yang berfokus pada desain formulasi dan evaluasi fisikokimia sediaan nanoteknologi. Seluruh tahapan perancangan formulasi dan karakterisasi sediaan dilakukan di Laboratorium Semi Padat Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Desember 2024.

Alat dan bahan

Instrumen utama yang digunakan dalam tahap ekstraksi adalah rotary evaporator untuk memekatkan pelarut. Untuk karakterisasi nanopartikel, instrumen presisi tinggi yang digunakan meliputi Particle Size Analyzer (PSA) merek Malvern untuk mengukur ukuran partikel, serta Transmission Electron Microscope (TEM) untuk mengamati morfologi partikel. Alat-alat pendukung lainnya terdiri dari timbangan analitik, pengayak, oven, blender, alat-alat gelas (Pyrex), magnetic stirrer, pH meter digital, lemari pendingin, piknometer, dan freeze dryer.

Bahan baku utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun segar jambu biji (Psidium guajava L.) yang dikumpulkan dari area perkebunan di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Bahan pelarut untuk proses ekstraksi adalah etanol 96%. Bahan-bahan untuk formulasi sistem nanopartikel dan nanosuspensi meliputi polimer kitosan, agen penaut silang natrium tripolifosfat (NaTPP), dimetil sulfoksida (DMSO) 10%, propilenglikol, pulvis Gummi Arabici (PGA), natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC), sorbitol 70%, peppermint oil, asam benzoat, asam asetat glasial, dan larutan dapar fosfat pH 6.

Determinasi dan Penyiapan Simplisia

Daun jambu biji terlebih dahulu dideterminasi di UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu untuk memastikan kebenaran spesies tanaman. Daun segar dibersihkan dan dikeringkan untuk mengurangi kadar air serta mencegah pertumbuhan mikroba dan jamur yang dapat merusak kualitas senyawa aktif (Yamin & Hasanah, 2017). Simplisia kering kemudian digiling dan diayak menggunakan pengayak nomor 4/18 agar serbuk memiliki luas permukaan yang optimal sehingga mudah terbasahi oleh pelarut, sesuai dengan persyaratan farmakope (D. K. R. Indonesia, 1977; K. K. R. Indonesia, 2020).

Ekstraksi dan Karakterisasik

Ekstraksi serbuk simplisia dilakukan menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 96%. Maserat yang diperoleh kemudian dipekatkan menggunakan rotary evaporator hingga membentuk ekstrak kental. Ekstrak kental tersebut dievaluasi mutunya melalui pemeriksaan organoleptis, penentuan rendemen, penetapan kadar air, kadar abu total, sisa pelarut, serta penapisan fitokimia. Parameter ini diukur guna memastikan ekstrak memenuhi parameter standar mutu bahan alam (B. P. O. dan M. R. Indonesia, 2000; K. K. R. Indonesia, 2017; Marpaung & Wahyuni, 2018).

Pembuatan dan Evaluasi Nanopartikel

Sistem nanopartikel dibuat menggunakan metode gelasi ionik yang mengandalkan interaksi elektrostatik antara polimer kitosan bermuatan positif dan NaTPP sebagai agen taut silang polianionik (Abdassah, 2017; Winarti & Suarmin, 2011). Ekstrak kental dilarutkan dalam pelarut campur (DMSO 10%, propilenglikol, etanol 96%, dan aquadest). Larutan kitosan 1% ditambahkan, kemudian larutan NaTPP 0,4% diteteskan secara perlahan dengan pengadukan magnetic stirrer (200 rpm) hingga terbentuk sistem suspensi koloidal berupa kekeruhan homogen yang stabil.

Evaluasi sediaan nanopartikel meliputi penentuan ukuran partikel yang idealnya berada pada rentang submikron (Putri, 2019) dan pengukuran potensial zeta untuk memprediksi gaya tolak-menolak elektrostatik antarpartikel yang mencegah terjadinya agregasi (B. P. O. dan M. R. Indonesia, 2012). Morfologi nanopartikel dikonfirmasi menggunakan TEM. Nanopartikel cair yang telah terkarakterisasi kemudian dikeringkan menjadi serbuk menggunakan metode freeze drying (Gaidhani et al., 2015).

Formulasi dan Evaluasi Nanosuspensi

Serbuk nanopartikel diformulasikan menjadi sediaan nanosuspensi cair. Serbuk dilarutkan dalam propilenglikol dan didispersikan ke dalam basis suspensi dari kombinasi agen pensuspensi PGA (5%) dan Na-CMC (1%) yang telah dikembangkan dengan air panas. Campuran tersebut ditambahkan sorbitol 70%, asam benzoat, peppermint oil, dan dapar fosfat pH 6. Penggunaan dapar fosfat ditujukan untuk mempertahankan rentang pH sediaan akibat penambahan pengawet asam benzoat (Rowe et al., 2009).Evaluasi mutu fisik meliputi pemeriksaan organoleptis, pengukuran pH, pengukuran bobot jenis sediaan zat pembawa air (Wahyuni & Syahrina, 2017), serta uji volume sedimentasi dan redispersi sediaan.

Analisis Data

Data hasil karakterisasi ekstrak, evaluasi nanopartikel, dan uji mutu fisik nanosuspensi dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Seluruh data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel, gambar, maupun narasi untuk dibandingkan dengan parameter atau literatur standar mutu sediaan fisikokimia farmasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Determinasi dan Standardisasi Simplisia

Tahap awal penelitian melibatkan determinasi tanaman di UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu, yang mengonfirmasi bahwa tanaman yang digunakan adalah benar jambu biji (Psidium guajava L.) dari famili Myrtaceae. Daun jambu biji segar kemudian dikeringkan selama lima hari untuk mengurangi kadar air serta mencegah pertumbuhan mikroba dan jamur yang dapat merusak kualitas senyawa aktif (Yamin & Hasanah, 2017). Simplisia kering dihaluskan dan diayak menggunakan pengayak nomor 4/18. Proses ini dilakukan agar serbuk memiliki luas permukaan yang optimal sehingga mudah terbasahi oleh pelarut saat diekstraksi, sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Materia Medika Indonesia (D. K. R. Indonesia, 1977; K. K. R. Indonesia, 2020).

Ekstraksi dan Karakterisasi Ekstrak Daun Jambu Biji

Tabel 1. Hasil Penapisan Fitokimia Ekstrak Daun Jambu Biji

| No | Senyawa | Hasil |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alkaloid | + |
| 2 | Flavonoid | + |
| 3 | Saponin | + |
| 4 | Tanin | + |
| 5 | Kuinon | - |
| 6 | Triterpenoid | + |
| 7 | Steroid | + |
| 8 | Kumarin | - |
| 9 | Minyak Atsiri | - |
| 10 | Fenolik | + |
| 11 | Glikosida | + |
| 12 | Alkaloid | + |

Tabel 1 menunjukkan hasil penapisan fitokimia ekstrak daun jambu biji. Proses ekstraksi dilakukan menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 96%. Ekstraksi dari 1 kg serbuk simplisia menghasilkan 266,48 gram ekstrak kental dengan persentase rendemen sebesar 22,36% dan nilai DER-native 4,85. Berdasarkan penapisan fitokimia, ekstrak etanol daun jambu biji teridentifikasi positif mengandung senyawa metabolit sekunder berupa alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, triterpenoid, steroid, fenolik, dan glikosida. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa daun jambu biji kaya akan polifenol dan flavonoid yang berpotensi sebagai agen antiinflamasi (Simbolon et al., 2021).

Uji karakteristik mutu ekstrak menunjukkan kadar air sebesar 7,65% (memenuhi syarat <10%), kadar abu total 4,23%, dan sisa pelarut etanol sebesar 0,67%. Secara organoleptis, ekstrak menunjukkan bentuk kental, berwarna coklat tua kehijauan, berbau khas, dan berasa kelat, yang mana telah memenuhi parameter standar mutu ekstrak kental daun jambu biji (B. P. O. dan M. R. Indonesia, 2000; K. K. R. Indonesia, 2017; Marpaung & Wahyuni, 2018).

Formulasi dan Karakterisasi Nanopartikel

Tabel 2. Formulasi Sediaan Nanopartikel

| Bahan | F1 | F2 | F3 | F4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekstrak Daun Jambu Biji | 300 mg | 300 mg | 300 mg | 300 mg |
| Dimetil Sulfoksida (Dmso) 10% | 20 mL | 20 mL | 20 mL | 20 mL |
| Propilenglikol | 20 mL | 20 mL | 20 mL | 20 mL |
| Etanol 96% | 20 mL | 20 mL | 20 mL | 20 mL |
| Kitosan 1% | 20 mL | 20 mL | 20 mL | 20 mL |
| Natrium Tripolipospat 0,4% | 1 mL | 2 mL | 3 mL | 4 mL |
| Aqua | 20mL | 20mL | 20mL | 20mL |

Tabel 2 menunjukkan formulasi sediaan nanopartikel. Nanopartikel dibuat menggunakan metode gelasi ionik yang mengandalkan interaksi elektrostatik antara polimer kitosan yang bermuatan positif dan natrium tripolifosfat (NaTPP) sebagai agen taut silang (cross-linker) polianionik (Abdassah, 2017). Berdasarkan evaluasi stabilitas fisik selama 5 hari, Formula 4 (F4) terpilih sebagai formula terbaik karena tidak menunjukkan perubahan warna, kekeruhan, maupun endapan (Arozal et al., 2021).

Gambar 1. Morfologi Nanopartikel Ekstrak Daun Jambu Biji Menggunakan Transmission Electron Microscope (TEM)

Gambar menunjukkan morfologi nanopartikel ekstrak daun jambu biji menggunakan Transmission Electron Microscope (TEM). Hasil karakterisasi ukuran partikel menggunakan Particle Size Analyzer menunjukkan ukuran rata-rata globul sebesar 923,6 nm dengan Indeks Polidispersitas (PdI) sebesar 0,606. Ukuran ini memenuhi rentang sistem nanopartikel (<1000 nm) dan terdispersi relatif homogen (Putri, 2019). Analisis potensial zeta menunjukkan nilai +21,6 mV. Nilai potensial zeta positif yang cukup jauh dari angka nol ini mengindikasikan adanya gaya tolak-menolak elektrostatik antarpartikel yang memadai untuk mencegah terjadinya agregasi (penggumpalan), sehingga sistem koloid tetap stabil (B. P. O. dan M. R. Indonesia, 2012). Pengamatan morfologi menggunakan Transmission Electron Microscope (TEM) mengonfirmasi bahwa partikel berbentuk sferis dan seragam. Sediaan nanopartikel cair tersebut kemudian dikeringkan menjadi serbuk menggunakan teknik freeze drying (Gaidhani et al., 2015).

Evaluasi Mutu Fisik Sediaan Nanosuspensi

Tabel 3. Hasil Evaluasi Fisik Sediaan Nanosuspensi

| No | Parameter Evaluasi | Hasil Pengamatan (Selama 4 Minggu) | Keterangan / Pustaka Rujukan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organoleptis | Warna kuning kecoklatan, bau aromatik mint | Stabil secara fisik |
| 2 | Nilai pH | 4,18 – 4,21 | Terjaga oleh dapar fosfat |
| 3 | Bobot Jenis | > 1,00 g/mL | Memenuhi kriteria zat pembawa air |
| 4 | Uji Sedimentasi | 100% | Partikel mengendap perlahan/stabil |
| 5 | Uji Redispersi | 100% | Partikel terdispersi kembali secara sempurna saat dikocok |

Tabel 3 menunjukkan hasil evaluasi fisik sediaan nanosuspensi. Serbuk nanopartikel yang telah dikeringkan selanjutnya diformulasikan menjadi sediaan nanosuspensi cair. Formulasi ini menggunakan agen pensuspensi yang terdiri dari kombinasi Pulvis Gummi Arabici (PGA) dan Natrium Karboksimetil Selulosa (Na-CMC) untuk menjaga stabilitas sistem dispersi. Berdasarkan hasil pengujian stabilitas fisik yang dilakukan selama 4 minggu, sediaan nanosuspensi menunjukkan profil yang sangat baik dan stabil secara keseluruhan.

Secara organoleptis, sediaan tidak mengalami perubahan yang berarti, tetap mempertahankan warna kuning kecoklatan yang khas dari ekstrak daun jambu biji, serta memiliki bau aromatik mint yang berasal dari penambahan pengaroma (peppermint oil). Pengukuran pH sediaan selama masa penyimpanan menunjukkan nilai yang konstan pada rentang 4,18 hingga 4,21. Kondisi asam ini sangat dipengaruhi oleh penambahan asam benzoat yang berfungsi sebagai pengawet antimikroba. Namun, stabilitas pH tersebut berhasil dipertahankan berkat penambahan larutan dapar fosfat di dalam formula, sehingga mencegah terjadinya fluktuasi pH yang dapat merusak zat aktif (Rowe et al., 2009).

Pada parameter bobot jenis, sediaan menunjukkan nilai yang selalu terukur di atas 1,00 g/mL, dan mencapai angka 1,0795 g/mL pada evaluasi minggu keempat. Hasil ini menandakan bahwa formulasi tersebut telah memenuhi kriteria bobot jenis untuk sediaan suspensi yang menggunakan air sebagai zat pembawanya (Wahyuni & Syahrina, 2017). Nilai yang lebih besar dari air (>1,00 g/mL) juga mengindikasikan bahwa partikel tersuspensi dengan baik oleh agen pensuspensi yang ditambahkan.

Parameter penting dalam sediaan suspensi adalah kemampuannya untuk menahan laju pengendapan dan kemudahannya untuk didispersikan kembali. Pengujian volume sedimentasi dan redispersi pada sediaan nanosuspensi ini memberikan hasil yang sangat optimal, yaitu sebesar 100%. Hal ini membuktikan bahwa partikel tidak membentuk caking (endapan keras yang sulit dipecah), melainkan membentuk flokulat longgar yang dapat terdispersi kembali secara sempurna menjadi suspensi homogen hanya dengan pengocokan ringan.

# KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun jambu biji (Psidium guajava L.) berhasil diformulasikan menjadi sistem penghantaran nanopartikel kitosan yang stabil menggunakan metode gelasi ionik. Formula nanopartikel terpilih (F4) memiliki karakteristik fisikokimia yang sangat baik dan memenuhi standar sistem koloid submikron, yang dibuktikan dengan ukuran partikel rata-rata sebesar 923,6 nm, indeks polidispersitas 0,606, nilai potensial zeta +21,6 mV yang mampu mencegah agregasi, serta profil morfologi partikel yang sferis dan seragam.

Lebih lanjut, pengembangan sistem nanopartikel tersebut ke dalam bentuk sediaan nanosuspensi cair terbukti menghasilkan formulasi yang sangat stabil secara fisik selama 4 minggu masa penyimpanan. Sediaan nanosuspensi memenuhi seluruh parameter evaluasi mutu fisik, meliputi kestabilan organoleptis, nilai pH yang konstan pada rentang 4,18–4,21, bobot jenis yang memenuhi kriteria zat pembawa air (>1,00 g/mL), serta menunjukkan kemampuan menahan laju pengendapan dan redispersi yang sempurna (100%) tanpa membentuk caking. Secara keseluruhan, nanoteknologi kitosan merupakan sistem pembawa yang efektif, biokompatibel, dan stabil secara fisikokimia untuk sediaan ekstrak daun jambu biji.

# DAFTAR RUJUKAN

Abdassah, M. (2017). Nanopartikel dengan gelasi ionik. Farmaka, 15(1), 45–52.

Arozal, W., Louisa, M., & Rahmat, D. (2021). Development, characterization and pharmacokinetic profile of chitosan-sodium tripolyphosphate nanoparticles based drug delivery systems for curcumin. Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 24(1), 1–13.

Bera, S., Bhattacharya, M., Mitra, A., & Mishra, S. (2013). Anti-hyperglycemic Effects of Psidium guajava LINN Crude Leaf Extracts and Fractions in Alloxan-induced Diabetic Mice. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 5(3), 120–125.

De Araújo, A. A., Melo, M. G. D., Rabelo, T. K., Nunes, P. S., Santos, M. R. V, & Serafini, M. R. (2014). Biological activities of Psidium guajava L. Journal of Ethnopharmacology, 154(3), 552–560.

Díaz-de-Cerio, E., Verardo, V., Gómez-Caravaca, A. M., Fernández-Gutiérrez, A., & Segura-Carretero, A. (2017). Health Effects of Psidium guajava L. Leaves: An Overview of the Last Decade. International Journal of Molecular Sciences, 18(4), 897.

Gaidhani, K. A., Harwalkar, M., Bhambre, D., & Nirgude, P. S. (2015). Lyophilization/freeze drying–a review. World Journal of Pharmaceutical Research, 4(8), 516–543.

Gelperina, S., Kisich, K., Iseman, M. D., & Heifets, L. (2005). The potential advantages of nanoparticle drug delivery systems in chemotherapy of tuberculosis. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 172(12), 1487–1490.

Indonesia, B. P. O. dan M. R. (2000). Parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat (Edisi 1). Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Indonesia, B. P. O. dan M. R. (2012). Pedoman uji toksisitas nonklinik secara in vivo. Peraturan Kepala BPOM RI.

Indonesia, D. K. R. (1977). Materia Medika Indonesia (Jilid I). Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Indonesia, K. K. R. (2017). Farmakope Herbal Indonesia (Edisi II). Kementerian Kesehatan RI.

Indonesia, K. K. R. (2020). Farmakope Indonesia (Edisi VI). Kementerian Kesehatan RI.

Jang, M., Jeong, S. W., Cho, S. K., Ahn, K. S., Lee, B. H., & Kim, J. C. (2013). Phytochemicals and biological activities of Psidium guajava. Journal of Medicinal Plants Research, 7(10), 123–131.

Marpaung, M. P., & Wahyuni, R. C. (2018). Identifikasi dan Penetapan Kadar Flavonoid Total Ekstrak Akar Kuning (Fibraurea chloroleuca Miers). Talenta Conference Series: Tropical Medicine (TM), 1(3), 95–98.

Putri, T. F. (2019). Sintesis dan karakterisasi nanopartikel seng oksida menggunakan ekstrak bahan alam. Jurnal Nanoteknologi Farmasi, 2(1), 11–18.

Rowe, R. C., Sheskey, P. J., & Quinn, M. E. (2009). Handbook of Pharmaceutical Excipients (6th ed.). Pharmaceutical Press.

Sen, A., & Batra, A. (2015). Study of Pharmacological Anti-inflammatory Activity of Psidium guajava Linn. Leaves and Bark by Tannin Fractions. Research & Reviews: Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 3(1), 12–16.

Septianigrum, A. (2018). Pengobatan kembali ke alam (back to nature) dan pemanfaatan bahan alam untuk kesehatan. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 5(2), 44–50.

Simbolon, R. A., Halimatussakdiah, H., & Amna, U. (2021). Uji Kandungan Senyawa Metabolit Sekunder pada Ekstrak Daun Jambu Biji (Psidium guajava L. var. Pomifera) dari Kota Langsa, Aceh. Quimica: Jurnal Kimia Sains Dan Terapan, 3(1), 12–18.

Wahyuni, R., & Syahrina, E. (2017). Formulasi dan evaluasi stabilitas fisik sediaan suspensi dengan kombinasi suspending agent. Jurnal Farmasi Dan Ilmu Kefarmasian Indonesia, 4(2), 55–61.

Winarti, L., & Suarmin, O. (2011). Karakteristik biokompatibilitas dan interaksi kitosan dalam sistem nanopartikel. Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia, 9(1), 22–29.

Yamin, M., & Hasanah, U. (2017). Pengaruh metode pengeringan terhadap stabilitas senyawa aktif simplisia bahan alam. Jurnal Teknologi Farmasi, 6(3), 112–118.